SECTION 095123 – PLAFONDS DE CARREAUX ACOUSTIQUES DE MARQUE USG FROSTMC DE BASE

PRODUIT DE MARQUE USG FROSTMC DE BASE

* Excellente combinaison de coefficients d'atténuation sonore (CAS-0,70) et d'atténuation de plafond (CAP-40).
* Zéro émission de COV, dépasse la norme 01350 de la Californie.
* Bioproduit conforme aux exigences USDA. Haute teneur en matières recyclées.
* Les panneaux résistant aux dommages et aux chocs (norme C367 de l'ASTM) avec couleur incorporée aident à réduire le coût total d'accession à la propriété.
* **<Insérer représentant de produit ici>** ou 1-800-874-4968 pour toute question technique.

**Note aux rédacteurs :**

Ce document n'est pas conçu pour servir de spécification à lui seul. Il se veut une aide au rédacteur en vue d’utiliser le bon langage dans les sections suivantes de spécification recommandée :

* 09 51 13 Plafonds en panneaux acoustiques
* 09 51 23 Plafonds en carreaux acoustiques

2.3 CARREAUX ACOUSTIQUES

* + - * 1. Type de panneau acoustique **<INSÉRER DÉSIGNATION ICI>** :

Base du design : Sous réserve du respect des exigences du projet, le design est en fonction des caractéristiques suivantes : USG Interiors, LLC, « Frost de base ».

Classification : Fournir des panneaux de plafond conformes à la norme ASTM E 1264 pour le type, la formule et le motif comme suit :

Type : III, à base minérale avec fini peint

Forme : 4, coulée ou moulée

Motif : E, texture fine

Couleur : blanc mat 050.

RL : Pas moins de 0,84.

CAS : Pas moins de **[0,55] [0,70].**

CAP : Pas moins de **[35] [38] [40].**

Détails des bords/joints : **[bord Shadowline biseauté (SLB) en retrait] [bord Fineline (FL) affleurant en retrait].**

Largeur du treillis de suspension : **[DX/DXL] [DXT] [DXF] [DXFF] [DXI] [9/16 po (14 mm)] [15/16 po (24 mm)].**

Épaisseur des panneaux : 3/4 po (19 mm).

Taille modulaire : **[24 x 24 po (610 x 610 mm)] [24 x 48 po (610 x 1 220 mm)] [telle qu'elle est indiquée sur les plans] [telle qu'elle est indiquée dans un calendrier].**

Matières recyclées : **[69 %] [70 %].**

Haute teneur en matières recyclées : Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l'industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC.

Émissions de COV : Surpasse les critères de la norme 01350 de la Californie et répond aux exigences CHPS des matériaux à émission zéro.

Options de panneau : Produit moulé avec couleur intégrée qui masque la détérioration de la surface.

Options de panneaux : **[Endos en papier] [Endos en aluminium]
[Produit FirecodeMD facultatif conçu pour respecter les codes de sécurité des personnes.]**

Avertissement : Les spécifications des produits de USG figurant dans les présentes sont destinées à être utilisées comme document de référence du produit par les architectes, les ingénieurs, les autres designers professionnels, les entrepreneurs, les agents responsables des codes du bâtiment ou les professionnels des autres corps de métier de l'industrie de la construction compétents intéressés par la sélection, la rédaction de devis et l'utilisation des produits fabriqués par les filiales de la société USG. Les spécifications sont destinées exclusivement à servir de soutien technique lié à la vente et à l'utilisation des produits de USG, et ne visent pas à remplacer la révision de la conception et l'approbation des designers professionnels agréés pour le projet. Ces documents peuvent être imprimés ou transférés électroniquement au besoin par l'utilisateur. Étant donné que les fichiers texte électroniques peuvent être modifiés par d'autres tiers, sans avis ou indication de ces modifications, la modification des spécifications et des dessins du guide des produits de USG est la seule responsabilité du designer professionnel.