SECTION 09 58 13 – Système de PLAFOND EN PANNEAUX DE GYPSE ACOUSTIQUE ENSEMBLE MC de USG

Notes aux rédacteurs:

- Ce devis contient les détails et instructions pour tous les types d’applications (suspendues, fixation directe et murale). - Certaines sections doivent être éditées en fonction du type d’installation.

- GÉNÉRALITÉS

      - DOCUMENTS CONNEXES

Les dessins et les modalités générales du contrat, y compris les dispositions générales et complémentaires et les sections du devis de la division 1 s’appliquent à la présente section.

SOMMAIRE

Contenu de la section :

Systèmes de suspension pour plafonds intérieurs en panneaux de gypse perforés et soffites.

Isolation acoustique pour les plafonds en panneaux de gypse perforés.

Garniture en aluminium extrudé pour les variations de hauteur de plafond et les transitions entre les types de matériaux.

Exigences connexes :

Section 054000 « Ossature en métal formée à froid » pour les montants de murs extérieurs et intérieurs porteurs et les murs extérieurs non porteurs, les solives de plancher, les chevrons de toit et les solives de plafond et les fermes de toit.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Qualifications et responsabilités de l’entrepreneur, l’entrepreneur en système intérieur et/ou sous-traitant pour l’installation et la finition du système de plafond de marque USG EnsembleMC:

          - L’entrepreneur ou le sous-traitant est un installateur expérimenté, approuvé et formé par le fabricant du produit pour l’installation de ce type de système de plafond.

L’entrepreneur ou le sous-traitant doit fournir un document attestant qu’il a suivi la formation pour l’installation du système de plafond de marque USG EnsembleMC.

L’entrepreneur ou le sous-traitant doit fournir et utiliser l’équipement de pulvérisation approuvé nécessaire pour l’installation de ce système (Voir l’annexe USG Ensemble Spray Equipement).

L’entrepreneur ou le sous-traitant devra s’assurer que les procédures approuvées pour l’installation soient adéquates et respectées jusqu’à la livraison du produit finis.

Limites relatives aux sources : Le système de plafond EnsembleMC doit être acheté et installé par un seul entrepreneur, soit celui ayant reçu la formation et signé le document d’entente avec CGC.

COORDINATION :

          - Rencontre de planification : Organiser une rencontre sur le site du projet pour coordonner tous les luminaires, gicleurs, enseignes de sortie et dispositifs électriques, mécaniques et de plomberie qui doivent être installés dans le plafond.

          - Dessins d’atelier: L’entrepreneur doit soumettre des dessins d’atelier qui indiquent clairement les éléments suivants aux fins d’approbation par l’architecte avant l’installation. Les dessins d’atelier doivent inclure l’alignement des dispositifs, les dimensions, les lignes centrales et indiquer ce qui suit :

Panneaux d’accès.

Dispositifs de plafond.

Ossature de plafond.

Changements dans l’élévation de la hauteur du plafond.

Joints d’expansion.

Profil des bords de panneau de gypse pour CompassoMC Elite et agrafes de raccordement connexes pour joints verticaux.

Dispositifs de sécurité des personnes.

Appareils d’éclairage.

Grilles des dispositifs électriques, mécaniques et de plomberie.

Articles divers situés sur le plafond.

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- Livrer les matériaux dans leur emballage d’origine fermé et les entreposer dans un local clos assurant la protection contre les dommages et l’exposition aux intempéries.

- Entreposer dans les conditions de température précisées par le fabricant.

- Entreposer les panneaux EnsembleMC à plat.

- Respecter les exigences du fabricant en matière de sécurité et de manutention.

- Disposer des composés à joints et des produits d’étanchéité qui ne peuvent pas être appliqués dans les délais imposés par leur durée de conservation indiquée.

- Entreposer les matériaux accessoires dans un endroit où les températures ambiantes sont constantes entre 15 et 27 degrés C (50 et 80 degrés F). Éviter l’exposition à des températures continues supérieures à 52 degrés C (125 degrés °F).

CONDITIONS DU CHANTIER

        - Installer le système Ensemble dans un environnement intérieur climatisé.

        - Se conformer aux exigences de la norme ASTM C840 pour l’installation de panneaux de gypse à l’intérieur : Maintenir la température ambiante à plus de 4,4 °C (40 °F) au moins 48 heures avant l’installation des panneaux et à plus de 10 °C (50 °F) au moins 48 heures avant le traitement des joints ou l’application du fini à pulvériser, et continuellement pendant et après l’application.

        - Éviter l’exposition à une humidité trop élevée, répétitive ou constante avant, pendant et après l’installation et protéger le produit à cet égard. Éliminer les sources d’humidité immédiatement.

        - Une ventilation adéquate doit être maintenue dans la zone de travail pendant l’installation et la période de durcissement.

GARANTIE

Le produit est fourni tel quel à l’entrepreneur.

En ce qui concerne les obligations générales de l’entrepreneur, voir la division 01.

PRODUITS

- SYSTÈME DE PLAFOND À PANNEAUX DE GYPSE ACOUSTIQUE ET SYSTÈME DE SUSPENSION

      - PANNEAU DE GYPSE INSONORISANT:

Panneau de gypse perforé sans indice de résistance au feu avec canevas acoustiquement transparent tel que :

- Panneau de gypse acoustique de marque USG ENSEMBLEMC de USG Interiors, LLC

Panneau de gypse perforé sans indice de résistance au feu avec canevas acoustiquement transparent : conforme à la norme C1396 de l’ASTM pour les panneaux qui ne sont pas de type X.

Sous réserve de la conformité aux exigences du projet, le panneau de base est constitué des éléments suivants : « panneaux de 5/8 po perforé à quatre bords amincis de marque USG SheetrockMD EnsembleMC de USG Corporation, LLC ».

Désignation UL « FC30 » (avant modifications)

Normes C 1396/C 1396M de l’ASTM : panneau de gypse de 5/8 po, qui n’est pas de type X (avant modifications).

Norme E136 de l’ASTM en matière d’incombustibilité : Respecte ou surpasse les critères.

C473 de l’ASTM.

Épaisseur : 15,9 mm (5/8 po).

          - Longueur : 2438.4 mm (8’) ou 3048 mm (10’).

2 845 mm (10 pi),

Largeurs : 1 220 mm (48 po).

Poids : 1,65 à 1,75 lb/pi2

Bords : amincis sur quatre côtés

SYSTÈMES À OSSATURE – pour application de plafonds plats, courbe ou fixation direct

- Éléments d’ossature, général : Conformes à la norme ASTM C 754 pour les conditions indiquées.

    - Revêtement protecteur : ASTM A 653/A 653M, G40, galvanisé à chaud sauf indication contraire.

Notes aux rédacteurs:

- Indiquer le choix du système de suspension selon le type d’installation et retirer les choix qui ne seront pas utilisés.

          - Système à ossature : DGLW de USG Interiors, LLC, (pour plafonds plats ou courbe)

            - Critères de flexion : L/240 selon la norme C635 de l’ASTM.

            - Acier galvanisé : Té à âme double en acier galvanisé par immersion à chaud G40.

            - Éléments d’ossature (plafonds plats) :

                - Tés principaux du système de suspension pour plafond en panneaux de gypse USG : DLGW26.

                - Tés secondaires du système de suspension pour plafonds en panneaux de gypse USG : DGLW-424

Éléments d’ossature (plafonds courbe) :

      - Tés principaux courbe du système de suspension pour plafond en panneaux de gypse USG courbe : DGW_VT_ (Variable selon le rayon)

      - Tés secondaires su système de suspension pour plafonds en panneaux de gypse USG : DGLW-424

            - Rayon de la courbe : (Indiquer le rayon de courbe – Rayon minimum de 6096mm (240 po.) pour les voutes et de 3048 mm (120 po.) pour les vallées)

Éléments d’ossature (fixation directe murs ou plafonds) :

            - Barrre en « Z »

            - Épaisseur de 25mm (1’’) ou 50mm (2’’), selon les indications

            - Calibre : 20

            - Agrafe à empaler : Agrafe à empaler galvanisée pour conserver l’endos acoustique jusqu’à ce que le panneau de gypse soit fixé.

              - Dimension :62mm x 38mm (2-1/2’’ x 1-1/2’’), par ATS Acoustics ou équivalent.

- Dispositifs de fixation : Taille pour cinq fois la charge nominale indiquée dans les normes C 635/C 635M de l’ASTM, Tableau 1, « Suspension directe », sauf indication contraire. Conformes aux exigences de design parasismique, le cas échéant.

- Crochets métalliques, contrevents et attaches : Prévoir des fils conformes aux exigences suivantes :

            - Fil d’acier au carbone zingué : Conforme aux normes A 641/A 641M de l’ASTM, revêtement de zinc de classe 1, trempé doux.

            - Taille : Calibre 12 au minimum selon la norme C636 de l’ASTM.

Notes aux rédacteurs:

- La section ci-dessous est nécessaire seulement si l’entre-plafond (plénum) est utilisé comme retour d’air. (voir les détails d’installation à la section 3.4.3)

- Installation directe avec membrane pare-air nécessaire pour les systèmes de plafond mur à mur qui utilisent un système de CVCA à retour d’air dans l’entre-plafond.

    - Système d’ossature:

            - Critères de flexion : L/240 selon la norme C635 de l’ASTM.

            - Critères de flexion : L/240 selon la norme C635 de l’ASTM.

            - Acier galvanisé : Té à âme double en acier galvanisé par immersion à chaud G40.

          - Éléments d’ossature:

- Tés principaux du système de suspension pour plafond en panneaux de gypse USG : DLGW26.

- Tés secondaires su système de suspension pour plafonds en panneaux de gypse USG : DGLW-424

- Barrre en « Z », Épaisseur de 25mm (1’’) ou 50mm (2’’), selon les indications

- Agrafe à empaler : Agrafe à empaler galvanisée, dimension : 62mm x 38mm (2-1/2’’ x 1-1/2’’), par ATS Acoustics ou équivalent.

          - Membrane pare-air:

            - Panneaux de marque CGC SheetrockMD ½ po. Ultraléger

            - Ruban à joint de marque CGC SheetrockMD

            - Composé à joint de rubanage de marque CGC SheetrockMD

            - Produit de mastic-scellent coupe-feu (autour des pénétrations, au besoin – par un tiers)

ENDOS ACOUSTIQUE

Panneau acoustique : « endos acoustique à CAS élevé de marque USG EnsembleMC de USG Interiors, LLC.

Classification : Fournir des panneaux acoustiques non revêtus ayant les attributs physiques suivants :

            - CAS : Pas moins de 0,80.

            - CAP : Pas moins de 40.

            - Détails des bords/joints : bord carré (SQ).

            - Épaisseur du panneau : 25,4 mm (1 po) ou, 50,8 mm (2 po).

            - Taille modulaire : 596.9 mm x 1 220 mm (23.5 po. x 48 po.)

            - Teneur en matières recyclées : 66 %.

Produit à haute teneur en matières recyclées : Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l’industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC.

Émissions de COV : Satisfait aux critères de la norme 01350 de la Californie et aux exigences CHPS des matériaux à faible émission.

TRAITEMENT DES JOINTS DES PANNEAUX DE PLAFOND

Traitement des joints des panneaux de gypse perforés.

Général : Conforme à la norme C 475/C 475M de l’ASTM, Norme relative au composé à joints et au ruban à joints pour des panneaux de gypse de finition :

            - Ruban à joints en papier de marque CGC SheetrockMD.

            - Composé à joints de rubanage de marque CGC SheetrockMD.

            - Composé à joints pour plafond de marque USG SheetrockMD EnsembleMD.

Application :

Composé à joints pour panneaux de gypse d’intérieur : Pour chaque couche, utiliser une formulation conforme au système de plafond acoustique monolithique de marque USG EnsembleMC appliqué sur des couches précédentes ou successives.

Pré remplissage :

Aux joints ouverts ou aux bords biseautés des panneaux, utiliser le composé à prise chimique de marque CGC Sheetrock 90.

Enrobage et première couche :

Pour l’enrobage du ruban, utiliser le composé à joints de rubanage de marque CGC SheetrockMD et enrober le ruban à joints en papier de marque CGC SheetrockMD.

Couche de finition :

- Pour les couches de finition sur les joints, les fixations et les renforts d’angles, ainsi que les trois couches de finition sur le ruban à joints, utiliser le composé à joints pour plafond de marque USG SheetrockMD EnsembleMD. Finition pour créer une couche finale égale à celle d’une finition de niveau 4.

- Remarque : Ne pas appliquer une couche mince de composé à joint sur les perforations.

FINI À PULVÉRISER POUR PANNEAU DE PLAFOND

Notes aux rédacteurs:

- Indiquer le choix de couleur à être utilisé dans le projet.

Fini acoustiquement transparent

USG Interiors, LLC, « fini à pulvériser de marque USG EnsembleMC » :

              - Texture : Fini à texture fine.

              - Couleur :

                - Blanc (standard)

                - Noir

                - Couleurs sur mesure selon les gammes de:

                - Benjamin Moore

                - Sherwin Williams

                - Pantone

Classification : Fournir un enduit à pulvériser à base d’acrylique conforme au fini à pulvériser de marque USG EnsembleMC.

ACCESSOIRES

Accessoires de renfort d’angle pour panneaux de gypse.

Accessoires de renfort d’angle : Tôle d’acier galvanisé selon la norme C1047 de l’ASTM : Fournir un renfort d’angle métallique approuvé et mis à l’essai par le fabricant qui est chimiquement compatible avec le système de plafond spécifié.

      - Renfort d’angle métallique

      - Baguette d’angle

      - Joint en retrait

      - Baguette L

      - Baguette U

      - Joint de dilatation

      - Renfort d’angle métallique à face de papier de marque USG SheetrockMD.

Moulures et garniture de bord en aluminium extrudé.

Lorsque cela est indiqué, fournir les moulures et la garniture de bord en aluminium extrudé du fabricant du profil indiqué ou cité par les désignations du fabricant, y compris les plaques de raccordement, les pièces de coin, les agrafes et les autres attaches, conformément aux exigences de design parasismique et ce qui suit : fournir un renfort d’angle métallique approuvé et mis à l’essai par le fabricant qui est chimiquement compatible avec le système de plafond spécifié.

            - Plafonds en panneaux de gypse : USG CompässoMC Elite pour panneau de gypse, hauteur : [2 1/2 po (40)], [4 po (100)], [6 po (150)] ou [8 po (200)].

            - Panneau de gypse au plafond à treillis supérieur : Garnitures de transition de marque USG CompässoMC Elite DAS, hauteur : [2 po (50)], [3 po (75)], [4 po (100)], [5 po (125)] ou [6 po (150)].

EXÉCUTION

      - EXAMEN

Examiner les zones, s’assurer que les services du bâtiment installés ne gênent pas les travaux.

Ne procéder à l’installation qu’une fois que les conditions insatisfaisantes ont été corrigées.

PRÉPARATION

Assemblages suspendus : Coordonner l’installation des systèmes de suspension avec l’installation de la structure aérienne pour s’assurer que les garnitures et les autres dispositifs d’ancrage à la structure du bâtiment ont été installés de façon à incorporer les crochets en fonction de l’espacement requis pour soutenir les travaux et que les crochets développeront leur pleine résistance.

Fournir des garnitures en béton et d’autres dispositifs indiqués aux autres corps de métier pour l’installation avant le temps nécessaire à la coordination et à la construction.

INSTALLATION, GÉNÉRAL

Norme d’installation : C 754 de l’ASTM.

Assemblages de panneaux de gypse : Conformes également aux exigences de la norme C 840 de l’ASTM qui s’appliquent à l’installation de l’ossature.

Installer l’ossature d’aplomb, en respectant la ligne, en maintenant les raccords solidement fixés.

Installer une ossature à treillis de suspension de panneau de gypse et une cale pour soutenir les appareils d’éclairage, les équipements techniques, les supports de cloisons démontables ou une construction similaire.

Installer les contreventements aux extrémités des assemblages.

L’installation de ce système de produit est semblable à une installation de panneaux de gypse conventionnelle. Cependant, les quelques différences dans les matériaux et les méthodes d’installation de ce système le rendent unique. Les installateurs doivent lire et suivre toutes les instructions guide d’installation USG Ensemble acoustical drywall ceiling – Installation overview SC5074.

Ne pas recouvrir les joints de dilatation du bâtiment avec des éléments d’ossature en acier non porteurs. Encadrer les deux côtés des joints indépendamment. Prévoir l’installation de joints de contrôle, tel que qu’indiqué dans la norme GA-234.

INSTALLATION DU SYSTÈME

Notes aux rédacteurs:

- Éditer la section en fonction du type d’installation.

        - Plafond suspendu :

          - Déterminer la hauteur du plafond fini. Si le plafond se prolonge jusqu’aux murs latéraux, fixer à l’aide de vis le profilé mural DGWM24 aux murs latéraux à 5/8 po. au-dessus de la hauteur du plafond fini. Les fixations doivent être dans les éléments d’ossature. Fixer les fils de suspension à la structure au-dessus en suivant la méthode appropriée. Les fils de suspension doivent être espacés au maximum de 48 po c. à c. dans chaque direction. À l’aide de pinces, plier les fils de suspension à 3 1/16 po au-dessus de la hauteur du plafond fini. Les fils seront ainsi à la bonne hauteur pour suspendre les barres de soutien indexées de USG.

          - Insérez les fils de suspension à travers les trous utilitaires dans les tees principaux. Les tés principaux seront perpendiculaires aux tés secondaires à 48" c. à c. max. Les fils de suspension doivent se trouver à moins de 5 degrés de l’aplomb.

          - Espacer les tés secondaires à 24" c. à c. Si le plafond s’étend mur à mur, mettre au carré les tés transversales et fixer avec une vis de l’angle mural DGWM24.

        - Plafond courbe :

          - Déterminer la hauteur du plafond fini. Si le plafond se prolonge jusqu’aux murs latéraux, fixer à l’aide de vis le profilé mural DGWM24 aux murs latéraux à 5/8 po. au-dessus de la hauteur du plafond fini. Les fixations doivent être dans les éléments d’ossature. Fixer les fils de suspension à la structure au-dessus en suivant la méthode appropriée. Pour les plafonds courbes, les fils de suspension doivent être espacés de façon à ce qu’ils soient à 48 po c. à c. le long de l’arc de la courbe, tandis que pour les vallées, les fils de suspension doivent être à 24 po c. à c.

          - Insérez les fils de suspension à travers les trous utilitaires dans les tees principaux. Les tés principaux seront perpendiculaires aux tés transversaux à 48" c. à c. max. Les fils de suspension doivent se trouver à moins de 5 degrés de l’aplomb.

          - Espacer les tés secondaires à 12" c. à c. Si le plafond s’étend mur à mur, mettre au carré les tés transversales et fixer avec une vis de l’angle mural DGWM24.

        - Fixation directe (plafond) :

          - Déterminer la hauteur du plafond fini. Si le plafond s’étend jusqu’aux parois latérales, visser l’angle de la paroi DGWM24 sur les parois latérales à 5/8 po au-dessus de la hauteur du plafond fini. Les fixations doivent être dans les éléments de charpente.

          - S’assurer que le substrat sur lequel le système est monté est de niveau, puis fixer les barres en « Z » de 24 po c. à c. max au substrat.

          - Visser les agrafes à empaler sur le support, 48 po c. à c. le long des barres en « Z ». L’agrafe à empaler doit remonter jusqu’à la jambe inférieure de la barre en « Z ».

Notes aux rédacteurs:

- La section ci-dessous est nécessaire seulement si l’entre-plafond (plénum) est utilisé comme retour d’air. (voir les éléments à la section 2.2.7)

        - Fixation directe avec membrane pare-air:

Fixer les fils de suspension à la structure au-dessus en suivant la méthode appropriée. Les câble de suspension doivent être espacés au maximum de 48 po c. à c. dans chaque direction.

Insérez les fils de suspension à travers les trous utilitaires dans les tees principaux. Les tés principaux seront perpendiculaires aux tés secondaires à 48" c. à c. max. Les fils de suspension doivent se trouver à moins de 5 degrés de l’aplomb.

Espacer les tés secondaires à 24" c. à c. Si le plafond s’étend mur à mur, mettre au carré les tés secondaires et fixer avec une vis de l’angle mural DGWM24.

Installer les panneaux CGC de marque SheetrockMD Ultraléger de ½ po. sur la suspension en utilisant des vis à filetage fin de 1-1/4 po.

Toutes les ouvertures doivent être scellé avec un mastic-scellant coupe-feu

Faire la finition des joints et les têtes de vis à l’aide du composé à joints de rubanage de marque CGC SheetrockMD et du ruban à joints en papier de marque SheetrockMD

Installer les barre en « Z » de 1 po, à 24 po. c. à c., en ligne avec les tés secondaires.

Installer 2 agrafes à empaler par endos acoustique.

Installer les endos acoustiques à CAS élevé

Installer les panneaux de 5/8 po perforé à quatre bords amincis de marque USG SheetrockMD EnsembleMC

Assurer la finiton des panneaux tel qu’indiqué aux section 3.7 et 3.8

Voir le document SC5443 : USG Ensemble MC Acoustical Drywall ceiling, return air plenum direct mount ceiling installation guide pour de plus amples information.

INSTALLATION DES ENDOS ACOUSTIQUE À CAS ÉLEVÉ ENSEMBLEMC

Plafond suspendu ou plafond courbe :

- Pour la performance du système, poser les endos acoustiques à CAS élevé de marque USG EnsembleMC de 1 po ou 2 po dans les tés principaux DGLW26 par le dessus. Les panneaux insonorisant mesurent 24 po x 48 po et reposent sur l’endos des rebords des tés principaux. L’installation est semblable à celle des panneaux de plafond standard. Ne pas fixer les endos acoustiques aux tés principaux.

Fixation directe :

            - Placer le bas des endos acoustiques à CAS élevé de marque USG EnsembleMC dans la jambe ouverte de la barre en « Z ». Tout en le glissant dans l’ouverture de la barre en « Z », appuyez également l’endos pour le fixer en place à l’aide l’agrafe à empaler.

INSTALLATION DES PANNEAUX DE GYPSE PERFORÉS

Les panneaux de marque USG Sheetrock EnsembleMC peuvent être coupés de la même façon que les panneaux de gypse standard de marque Sheetrock à l’aide d’une équerre et d’un couteau utilitaire. Marquer la face des panneaux à la longueur désirée, en s’assurant de couper complètement à travers le canevas de surface en fibre de verre. Casser les panneaux, puis couper complètement à travers le canevas arrière. Aucune marque (avec un crayon, un marqueur ou un objet semblable) ne peut être faite dans le champ des panneaux à moins qu’elles ne soient recouvertes par le composé pour plafond de marque USG SheetrockMD EnsembleMC avant la pulvérisation.

Fixer les panneaux perforés aux tés principaux à 12 po c. à c. à l’aide de vis pour panneaux de gypse à tête évasée et à filet fin de 1 1/4 po. Les fixations doivent être dans le champ du panneau, et non dans les perforations. La tête des fixations doit être juste sous la surface sans déchirer le canevas en fibre de verre.

Il est possible d’utiliser une toupie ou une scie à guichet (scie passe-partout) pour couper des pénétrations comme dans le cas d’un panneau de gypse standard.

Installer les renforts d’angle en suivant la même méthode que celle qui est suivie pour un panneau de gypse standard. Si le plafond est un îlot flottant, finir le périmètre à l’aide de Compässo Elite pour panneaux de gypse.

FINITION DES JOINTS

Les joints sont rubanés à l’aide du composé à joints de rubanage de marque CGC SheetrockMD, du ruban à joints en papier de marque SheetrockMD et du composé à joints pour plafond de marque USG SheetrockMD EnsembleMC. Il est impératif de finir les joints le plus à plat et de niveau avec la surface du panneau possible. Même les joints légèrement creux ou bombés (imperfections) seront visibles sous un éclairage critique une fois la finition terminée.

Enrober le ruban à joints avec le composé à joints de rubanage. Cela peut se faire à la main à l’aide d’un couteau à joints ou d’un applicateur automatique de type bazooka standard. Essuyer l’excès à l’aide d’un couteau à joints et laisser sécher complètement.

À l’aide d’un couteau à joints de 1 po. ou de 2 po., couvrir toutes les têtes des fixations avec du composé pour plafond de marque USG SheetrockMD EnsembleMC. La surface couverte de composé doit être petite afin de réduire au minimum le recouvrement des perforations.

Une fois que l’étape de rubanage terminé et complètement sèche, appliquer la première couche de composé à joints pour plafond de marque USG SheetrockMD EnsembleMC sur les joints. Cela peut se faire à l’aide d’outils à main ou d’une boîte de finition de 12 po avec la lame à plat. Vérifier la planéité à l’aide d’un couteau de 20 po.

Appliquer la première couche de remplissage de composé à joints pour plafond sur tous les renforts d’angle. Appliquer une deuxième couche sur les fixations. Laisser sécher complètement. Poncer les joints pour éliminer tout excès de composé à joints. Éviter le plus possible de trop poncer le canevas en fibre de verre. Appliquer une couche de finition sur les joints à l’aide d’un couteau de 14 po (ou d’un couteau semblable).

À l’aide d’un couteau à joints de largeur appropriée, appliquer une couche de finition sur tous les renforts d’angle pour éviter le plus possible de causer un ombrage. Appliquer une troisième couche sur les fixations. Laisser sécher complètement. Vérifier la planéité de tous les joints, cornières et renforts à l’aide d’un couteau de 20 po ou d’une règle.

Tous les joints doivent être remplis et mis de niveau avec la surface du panneau. Les joints bombés doivent être mis de niveau par ponçage à l’aide d’un outil à poncer plat. Il est important de bien vérifier la planéité de chaque joint sur toute la longueur, et non juste à certains endroits au hasard.

FINI À PULVÉRISER

Remarque : L’équipement de pulvérisation adéquat doit être utilisé pour obtenir la performance acoustique et l’aspect esthétique désiré.

Veuillez communiquer avec votre représentant CGC local (spécialisé pour les entrepreneurs) afin d’obtenir les spécifications de l’équipement de pulvérisation requis pour l’application du fini à pulvériser de marque EnsembleMC.

Recouvrir toutes les zones à protéger contre les éclaboussures à l’aide d’un revêtement en plastique. Utiliser un papier de protection de plancher, au besoin. Configurer le pulvérisateur et le compresseur en utilisant les bons tuyaux. Régler le compresseur à 120 lb/po2. Sur le pulvérisateur, régler la pression du régulateur de la pompe à de 70 à 80 lb/po2 et la pression de l’air d’atomisation de la buse de pulvérisation à 110 lb/po2.

Avant d’être appliqué, le fini à pulvériser doit être bien mélangé. Mélanger le fini dans le contenant de 4,5 gallons avant de remplir la cuve du pulvérisateur. À l’aide d’une perceuse électrique tournant à 450 tours/minute et d’une mèche à mélanger de marque SheetrockMD, bien mélanger le fini jusqu’à ce qu’une consistance lisse et crémeuse soit obtenue.

Avant d’ajouter de l’eau, vérifier que la viscosité du fini est appropriée à l’aide de la jauge d’épaisseur fournie par le fabricant de l’équipement de pulvérisation (petite bille d’acier). Si la bille s’enfonce complètement, en trois secondes, la texture est prête à être pulvérisée. Si la bille ne s’enfonce pas dans les trois secondes, ajouter de l’eau (4 oz à la fois) et mélanger jusqu’à ce que la bille s’enfonce selon le délais prévu (trois secondes).

Amorcer la pompe à pulvériser à l’aide de 5 gallons d’eau potable propre. La buse d’air étant hors fonction, faire circuler l’eau dans le tuyau et le pistolet-pulvérisateur jusqu’à la cuve pendant 30 secondes, puis évacuer toute l’eau du pulvérisateur à trémie. Verser cinq gallons d’enduis à pulvériser mélanger dans le pulvérisateur à trémie. La buse d’air étant toujours hors fonction, vidanger l’eau restante du tuyau dans un autre contenant. Une fois que l’enduis a atteint le pistolet, faire circuler celui-ci par le tuyau et le pistolet dans la cuve jusqu’à ce qu’il s’écoule en douceur dans la machine.

Le fini à pulvériser USG EnsembleMC doit être appliqué à un minimum de quatre couches croisées pour obtenir l’apparence désirée et un rendement acoustique optimal. Pulvérisez chaque couche avec un dégagement minimum de la surface de 36 po. Commencer dans un coin et se déplacer progressivement sur le plafond. Une fois que le fini est sec au toucher (environ 20 à 40 min), utiliser une raclette en caoutchouc souple pour enlever les particules excédentaires; appliquer les couches subséquentes en suivant la même technique. Appliquer des couches successives jusqu’à ce que l’apparence souhaitée soit atteinte et que les perforations ne soient plus visibles à travers l’enduit.

Après la dernière couche, attendre 24 heures, puis éliminer les irrégularités mineures à l’aide d’une raclette en caoutchouc souple.

Maintenir les conditions adéquates sur le chantier et porter l’équipement de protection approprié (lunettes de sécurité, respirateur approuvé par le NIOSH et combinaison) pendant l’application de l’apprêt.

FIN DE LA SECTION

Avertissement : Les spécifications des produits de USG figurant dans les présentes sont destinées à être utilisées comme document de référence du produit par les architectes, les ingénieurs, les autres designers professionnels, les entrepreneurs, les agents responsables des codes du bâtiment ou les professionnels des autres corps de métier de l’industrie de la construction compétents intéressés par la sélection, la rédaction de devis et l’utilisation des produits fabriqués par les filiales de la société USG. Les spécifications sont destinées exclusivement à servir de soutien technique lié à la vente et à l’utilisation des produits de USG, et ne visent pas à remplacer la révision de la conception et l’approbation des designers professionnels agréés pour le projet. Ces documents peuvent être imprimés ou transférés électroniquement au besoin par l’utilisateur. Étant donné que les fichiers texte électroniques peuvent être modifiés par d’autres tiers, sans avis ou indication de ces modifications, la modification des spécifications et des dessins du guide des produits de USG est la seule responsabilité du designer professionnel.

ANNEXE _ USG Ensemble Spray Equipement

ANNEXE _ USG Ensemble Spray Equipement

ANNEXE _ USG Ensemble Spray Equipement

ANNEXE _ USG Ensemble Spray Equipement

ANNEXE _ USG Ensemble Spray Equipement

ANNEXE _ USG Ensemble Spray Equipement