SECTION 095123 – PLAFONDS DE CARREAUX ACOUSTIQUES DE MARQUE USG HALCYONMC POUR SOINS DE SANTÉ

PRODUIT DE MARQUE USG HALCYONMC SOINS DE SANTÉ

* Excellent coefficient d’atténuation sonore (CAS) de 1,00,   
  pour mieux répondre aux exigences du contrôle du son des bureaux à aires ouvertes.
* Fini à haut pouvoir réfléchissant (RL de 0,90).
* Insonorisation et nettoyabilité dépassent les lignes directrices de FGI en ce qui concerne les applications de soins de santé, avec membrane hydrofuge.
* S'agencent visuellement avec les panneaux de marque USG MarsMC Soins de santé.
* Compatible avec les systèmes de plafond intégrés USG LogixMC.
* Motif monolithique non orienté réduisant le temps d'installation et le gaspillage.
* **<Insérer représentant de produit ici>** ou 1-800-874-4968 pour toute question technique.

**Note aux rédacteurs :**

Ce document n'est pas conçu pour servir de spécification à lui seul. Il se veut une aide au rédacteur en vue d’utiliser le bon langage dans les sections suivantes de spécification recommandée :

* 09 51 13 Plafonds en panneaux acoustiques
* 09 51 23 Plafonds en carreaux acoustiques

2.3 CARREAUX ACOUSTIQUES

* + - * 1. Type de panneau acoustique **<INSÉRER DÉSIGNATION ICI>** :

Base du design : Sous réserve du respect des exigences du projet, le design est en fonction des caractéristiques suivantes : USG Interiors, LLC, « Halcyon pour soins de santé ».

Classification : Fournir des panneaux de plafond conformes à la norme ASTM E 1264 pour le type, la formule et le motif comme suit :

Type : XII, à base minérale avec revêtement à membrane

Forme : 2, en tissu

Motif : E et G, lisse et texture fine

Couleur : blanc mat 050.

RL : Pas moins de 0,90.

CAS : Pas moins de **[0,95] [1,00].**

CAP : Pas moins de **[20] [25].**

Détails des bords/joints : **[bord Fineline (FL) affleurant en retrait] [bord Shadowline (SL) en retrait] [bord droit (SQ)].**

Largeur du treillis de suspension : **[DX/DXL] [DXW] [DXT] [DXLA] [ZXLA] [AX] [DXF] [DXFF] [DXI] [9/16 po (14 mm)] [15/16 po (24 mm)] [1 ½ po (38 mm)].**

Épaisseur des panneaux : **[1 po (25,4 mm)] [1 1/2 po (38 mm)].**

Taille modulaire : **[24 x 24 po (610 x 610 mm)] [24 x 48 po (610 x 1 220 mm)] [telle qu'elle est indiquée sur les plans] [telle qu'elle est indiquée dans un calendrier].**

Teneur en matières recyclées : **[34 %] [35 %].**

Fini lavable, lavable à la brosse et antisalissure – résistant aux chocs et aux rayures. Comprend membrane hydrofuge conçue pour être résistante et être utilisée sans danger avec les désinfectants courants.

Conforme aux exigences USDA/FSIS relatives aux locaux de préparation des aliments.

Caractéristiques des panneaux : L'insonorisation et la nettoyabilité dépassent les lignes directrices de FGI en ce qui concerne les applications de soins de santé.

Rendement de la garantie de 30 ans ClimaPlusMC : La face et l'endos du panneau ont reçu un additif antimicrobien à large spectre qui procure une résistance contre la prolifération de moisissures et de mildiou. Inclut la résistance à l'affaissement.

Avertissement : Les spécifications des produits de USG figurant dans les présentes sont destinées à être utilisées comme document de référence du produit par les architectes, les ingénieurs, les autres designers professionnels, les entrepreneurs, les agents responsables des codes du bâtiment ou les professionnels des autres corps de métier de l'industrie de la construction compétents intéressés par la sélection, la rédaction de devis et l'utilisation des produits fabriqués par les filiales de la société USG. Les spécifications sont destinées exclusivement à servir de soutien technique lié à la vente et à l'utilisation des produits de USG, et ne visent pas à remplacer la révision de la conception et l'approbation des designers professionnels agréés pour le projet. Ces documents peuvent être imprimés ou transférés électroniquement au besoin par l'utilisateur. Étant donné que les fichiers texte électroniques peuvent être modifiés par d'autres tiers, sans avis ou indication de ces modifications, la modification des spécifications et des dessins du guide des produits de USG est la seule responsabilité du designer professionnel.