SECTION 095123 – PLAFONDS DE CARREAUX ACOUSTIQUES DE MARQUE USG RADARMC ILLUSION DE BASE

PRODUIT DE MARQUE USG RADARMC ILLUSION DE BASE

* Surfaces taillées créant l’illusion d’un système de plafond de plus petite échelle avec un motif non orienté.
* Produit FirecodeMD facultatif conçu pour respecter les codes de sécurité des personnes
* Bioproduit conforme aux exigences USDA
* **<Insérer représentant de produit ici>** ou 1-800-874-4968 pour toute question technique.

**Note aux rédacteurs :**

Ce document n'est pas conçu pour servir de spécification à lui seul. Il se veut une aide au rédacteur en vue d’utiliser le bon langage dans les sections suivantes de spécification recommandée :

* 09 51 13 Plafonds en panneaux acoustiques
* 09 51 23 Plafonds en carreaux acoustiques

2.3 CARREAUX ACOUSTIQUES

* + - * 1. Type de panneau acoustique **<INSÉRER DÉSIGNATION ICI>** :

Base du design : Sous réserve du respect des exigences du projet, le design est en fonction des caractéristiques suivantes : USG Interiors, LLC, « Radar Illusion de base ».

Classification : Fournir des panneaux de plafond conformes à la norme ASTM E 1264 pour le type, la formule et le motif comme suit :

Type : III, à base minérale avec fini peint

Forme : 2, feutrée

Motif : C, E et K, perforé, petits trous, texture fine et surface marquée

Couleur : **[blanc mat 050] [beige 142] [Manille 246] [buée 053] [parchemin 103] [grès 090] [paille 143] [argent 052] [taupe 107].**

RL : Pas moins de 0,84.

CAS : Pas moins de **[0,50] [0,55].**

CAP : Pas moins de 35.

Détails des bords/joints : **[bord Shadowline aminci (SLT) biseauté en retrait] [bord Interline aminci (ILT) étroit biseauté en retrait].**

Treillis de suspension/largeur : **[DX/DXL] [DXT] [DXI] [9/16 po (14 mm)] [15/16 po (24 mm)].**

Épaisseur des panneaux : 3/4 po (19 mm).

Taille modulaire : **[24 x 48 po (610 x 1 220 mm)] [telle qu'elle est indiquée sur les plans] [telle qu'elle est indiquée dans un calendrier].**

Matières recyclées : **[30-44 %] [44 %] [57 %].**

Émissions de COV : Satisfait aux critères de la norme 01350 de la Californie et aux exigences CHPS des matériaux à faible émission.

Options de panneaux :

**[FirecodeMD; une option à indice de résistance au feu, conçue pour respecter les codes de sécurité des personnes].**

**[Haute teneur en matières recyclées : Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation dans l'industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la FTC].**

Avertissement : Les spécifications des produits de USG figurant dans les présentes sont destinées à être utilisées comme document de référence du produit par les architectes, les ingénieurs, les autres designers professionnels, les entrepreneurs, les agents responsables des codes du bâtiment ou les professionnels des autres corps de métier de l'industrie de la construction compétents intéressés par la sélection, la rédaction de devis et l'utilisation des produits fabriqués par les filiales de la société USG. Les spécifications sont destinées exclusivement à servir de soutien technique lié à la vente et à l'utilisation des produits de USG, et ne visent pas à remplacer la révision de la conception et l'approbation des designers professionnels agréés pour le projet. Ces documents peuvent être imprimés ou transférés électroniquement au besoin par l'utilisateur. Étant donné que les fichiers texte électroniques peuvent être modifiés par d'autres tiers, sans avis ou indication de ces modifications, la modification des spécifications et des dessins du guide des produits de USG est la seule responsabilité du designer professionnel.